检测项目一览表

一、纸类

| 序号 | 检测产品 | 检测项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦楞芯(原)纸 | 定量、紧度、横向环压指数、纵向列断长、交货水分、吸水性 | GB/T13023-2008 |
| 2 | 箱纸板 | 定量、横幅定量差、紧度、横向环压指数、横向短距压缩指数、吸水性（正/反）、交货水分 | GB/T13024-2003 |
| 3 | 纸袋纸 | 定量、撕裂度、吸水性、抗张强度、伸长率、抗张能量吸收（T.E.A）、交货水分 | GB/T7968-1996 |
| 4 | 中性包装纸 | 厚度、撕裂指数（纵）、抗张指数（横）、吸水性、交货水分 | QB/T1313-1991 |
| 5 | 伸性纸袋纸 | 横幅定量差、撕裂指数、抗张能量吸收指数、吸水性、抗张指数、伸长率、交货水分 | QB/T1460-2006 |
| 6 | 瓦楞纸板 | 外观质量、边压强度、耐破强度、粘合强度、交货水分 | GB/T6544-2008 |
| 7 | 蜂窝纸板 | 含水率、静态弯曲强度、密度、外观质量 | BB/T0016-2006 |
| 8 | 标准纸板 | 厚度、紧度、横向抗张强度、横向伸长率、交货水分 | QB/T1314-1991 |
| 9 | 厚纸板 | 厚度、紧度、抗张强度、耐折度、横向挺度、交货水分 | QB/T1315-1991 |
| 10 | 军用瓦楞纸板 | 外观质量、厚度、含水率、边压强度、耐破强度、戳穿强度 | GJB1110A-1999 |
| 11 | 纸管原纸 | 尺寸偏差、（厚度、定量）、环压指数横向、吸水性、交货水分 | QB/T1457-2006 |
| 12 | 夹筋/埋纱包装纸袋纸 | 尺寸、外观、定量、撕裂指数、张指数、伸长率和抗张能量吸收(T.E.A)、吸水性、交货水分 | BB/T0026~0027-2004 |
| 13 | 纸基压敏胶粘带 | 长度、宽度、卷芯内径、颜色、识别标志、外观质量、初粘性、持粘性、抗张强度、撕裂度、解卷强度、老化前180度剥离强度、湿热老化后180度剥离强度、稳定性 | GJB3841-1999 |
| 14 | 牛皮纸压敏胶粘带 | 规格尺寸、外观、持粘性、初粘性、拉伸强度、撕裂度、湿热老化后180度剥离强度 | HG/T2408-1992 |
| 15 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 内尺寸、摇盖、空箱抗压 | GB/T6543-2008 |
| 16 | 重型瓦楞纸箱 | 外观、钉合、粘合、压痕、裁切刀口、箱角、纸板厚度、纸箱规格（纸箱内尺寸偏差）、纸箱底面积外部尺寸、摇盖耐折、纸箱抗压力、耐冲击强度 | GB/T16717-1996 |
| 17 | 军用瓦楞纸箱 | 外观质量、抗压力、自由跌落性能、含水率、摇盖耐折、防潮性能 | GJB1109A-1999 |
| 18 | 蜂窝纸板箱 | 外观、堆码、压力、跌落、滚动、振动、倾翻 | GB/T19788-2005 |
| 19 | 纸桶 | 外观、尺寸规格和极限偏差、堆码性能、抗跌落性能 | GB/T14187-2008 |
| 20 | 纸基平托盘 | 压力、振动、冲击、对角线刚度、选作 | GB/T19450-2004 |

二、塑料类

| 序号 | 检测产品 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 宽度偏差、厚度偏差、外观、拉伸强度和断裂标称应变、摩擦系数、透光率和雾度、光泽度、热合强度、水蒸气透过量、气体透过量 | GB/T4456-2008 |
| 2 | 普通型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 厚度、宽度和长度、拉伸强度和断裂标称裂变、热收缩率、热封强度、雾度、光泽度、透湿量 | GB/T10003-2008 |
| 3 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 长度和宽度、厚度、外观、拉伸强度和断裂拉伸长率、热收缩率、雾度、摩擦系数、拉伸弹性模量、光泽度、透湿量、热封强度 | GB/T12026-2000 |
| 4 | 聚乙烯热收缩薄膜 | 厚度、宽度、撕裂强度、拉伸强度及断裂伸长率 | GB/T13519-1992 |
| 5 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 厚度、长度、宽度偏差、拉伸强度及断裂伸长率、热收缩率、雾度、光泽度、摩擦系数、氧气透过系数、水蒸气透过系数 | GB/T16958-2008 |
| 6 | 包装材料聚烯烃热收缩薄膜 | 厚度、宽度、外观、拉伸强度及断裂伸长率、直角撕裂负荷、热合强度、动摩擦系数、雾度 | GB/T19787-2005 |
| 7 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 厚度测定、宽度测定、拉伸强度和断裂标称裂变、热收缩率、热封强度、摩擦系数、光泽度、透湿量、透光率、密度的测定及平均密度偏差的计算 | BB/T0002-2008 |
| 8 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 宽度、厚度、外观、印刷质量、膜卷质量检查、拉伸强度和断裂伸长率、热合牢度、动摩擦系数、水蒸气透过量、氧气透过量 | QB1231-1991 |
| 10 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 厚度、宽度和长度、外观、拉伸强度和断裂伸长率、直角撕裂强度、气体透过率、透光率和雾度、防雾性、自粘性（剪切剥离强度）、开卷性、水蒸气透过量 | GB/T10457-1989 |
| 11 | 聚乙烯塑料中空板 | 规格、外观、拉断力及伸长率、撕裂力、平面压缩力、垂直压缩力 | QB/T1651-1992 |
| 12 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 规格尺寸、外观、拉伸强度和断裂伸长率、防雾性、透光率和雾度 | GB/T16719-2008 |
| 13 | 聚丙烯（PP）挤出片材 | 规格尺寸与偏差、外观、拉伸屈服强度、纵向尺寸变化率 | QB/T2471-2000 |
| 14 | 复合塑料编织布 | 长度、宽度、每平方米质量、经、纬密度测量、拉断力、剥离力 | QB/T3808-1999 |
| 15 | 塑料编织袋 | 外观、长度和宽度、经密度和纬密度、单位面积质量、拉伸负荷、耐热性、耐跌落性 | GB/T8946-1998 |
| 16 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 外观质量、供应材料及尺寸偏差、印刷图案尺寸偏差、拉断力、拉伸强度、封合强度、内层塑料膜剥离强度、符合塑料膜与纸粘结度、透氧率、耐压性能、跌落性能 | GB/T19741-2005 |
| 17 | 双向拉伸聚丙烯（BOPP）----低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 尺寸偏差、外观、拉断力和断裂伸长率、剥离力、撕裂力、热合强度、水蒸气透过量、氧透过量、耐压、跌落 | GB/T10004-2008 |
| 18 | 封箱用BOPP压敏胶粘带 | 宽度、长度、筒芯内径、基材厚度、外观检测、初粘性、持粘性、常态180度剥离强度、湿热老化后180度剥离强度 | QB/T2422-1998 |
| 19 | 聚丙烯压敏胶粘带 | 外观检测、带基厚度、持粘性、湿热老化后180度剥离强度 | HG/T2885-1997 |
| 20 | 塑料基压敏胶粘带 | 长度、宽度、卷芯内径、颜色、识别标志、外观质量、厚度、初粘性、持粘性、、解卷强度、老化前108度剥离强度、湿热老化后180度剥离强度、稳定性 | GJB3840-1999 |
| 21 | 塑料打包带 | 宽度及偏差、厚度、每米克重、外观、断裂拉力和断裂伸长率、偏斜度 | QB/T3811-1999 |
| 22 | 钙塑瓦楞箱 | 规格、外观、空箱抗压力、拉断力和断裂伸长率、平面压缩力、垂直压缩力、撕裂力、低温耐折 | GB/T6980-1995 |
| 23 | 食品塑料周转箱 | 尺寸偏差、质量偏差、外观、配合、变形、堆码、常温实箱跌落、印刷、悬挂 | GB/T5737-1995 |
| 24 | 瓶装酒、饮料塑料周转箱 | 尺寸偏差、质量偏差、配合、变形、堆码、悬挂、印刷、常温实箱跌落 | GB/T5738-1995 |
| 25 | 聚乙烯吹塑桶 | 容量偏差、质量偏差、尺寸偏差、外观检验、对称部位壁厚比和最小壁厚、密封、跌落、悬挂、堆码、液压 | GB/T13508-1992 |
| 26 | 铝塑增强复合布 | 布长度、密度尺寸的测量、布每平米质量的测量、拉断力和断裂伸长率、最大撕裂力、水蒸气透过量、氧气透过量 | BB/T0017-1999 |
| 27 | 纸/塑不织布复合包装袋 | 规格尺寸、外观、拉断力、断裂伸长率、粘合拉断力、缝合拉断力、耐跌落性能 | QB/T1123-1991 |

三、运包类

| 序号 | 检测产品 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通木箱 | 跌落试验、堆码试验、含水率检测 | GB/T12464-2002 |
| 2 | 钢丝捆扎箱 | 跌落、堆码 | GB/T18924-2002 |
| 3 | 竹胶合板箱 | 压力试验、跌落试验 | GB/T13144-2008 |
| 4 | 联运通用平托盘 | 堆码试验、弯曲试验、翼托盘试验、底铺板试验 | GB/T4996-1996 |
| 5 | 木制底盘 | 吊起、跌落、叉车 | GB/T10819-2005 |
| 6 | 滑木箱 | 跌落、堆码、起吊、含水率 | GB/T18925-2002 |
| 7 | 框架木箱 | 强度（框架木箱的跌落、堆码、起吊、铁路运输等）、尺寸、外观检测 | GB/T7284-1998 |
| 8 | 钢提桶 | 结构尺寸及外观、气密性、液压试验、跌落试验、堆码、提梁、提环强度 | GB/T13252-2008 |
| 9 | 方桶 | 结构尺寸及外观、气密性、堆码、提环拉力 | GB/T17343-1998 |
| 10 | 完整满装运输包装件 | GB/T4857.1-1992 GB/T4857.3-2008 GB/T4857.4-2008 GB/T4857.6-1992 GB/T4857.5-1992 GB/T4857.7-2005 GB/T4857.10-2005 GB/T4857.14-1999 |